**UV CURABLE**

**坤隆新材料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HM-107**  **产品说明：**  HM-106 是一种胺改性丙烯酸酯，具有色浅、低气味、不易变红、  **技术指标：**  项目 指标 检测方法 | | |
| 外观 | 透明粘稠液体 | 目测 |
| 色度（APHA） | ≤1 | GB/T 3143-1982  (铂-钴法) |
| 官能度 | 2 | 理论值 |
| 粘度（mpa.s/25℃) | 80 | GB/T 2794-1995 |

**应用领域：**涂料,油墨.

**注意事项:**

本品无自燃爆炸性，腐蚀性低，使用时戴手套和口罩，尽量避免皮肤接触及吸入，若不慎附

着皮肤，应使用酒精擦拭干净，再用清水冲洗干净。若侵入眼睛应立即以大量生理盐水冲洗，

若有必要请及时就医。

**包装规格：**25Kg，200Kg

公司名称：江西坤隆新材料有限公司

地址：江西省铜鼓县生态工业园

联系人： 邹小姐 13707490831

邹先生 18170533822

技术服务： 侯先生 18670782966